Typische Daten für Herex C 70 C 70.40; C 70.55; C 70.75. Nominale Rohdichte; ISO 845; kg/m³; 40; 60; 80. Druckfestigkeit; ISO 844; N/mm²; 0,45; 0,85; 1,3. E-Modul aus Druckversuch; DIN 53421; N/mm²; 34; 58; 83. Zugfestigkeit; DIN 53455; N/mm²; 0,7; 1,3; 2,0. E-Modul aus Zugversuch; DIN 53457; N/mm²; 28; 45; 63. Schubfestigkeit; ISO 1922; N/mm²; 0,45; 0,8; 1,2. Schubmodul; ASTM C 393; N/mm²; 13; 22; 30. Schubbruchdehnung; ISO 1922; %; 10; 20; 30. Wärmeleitfähigkeit; ISO 8301; W/mK; 0,031; 0,031; 0,033. Dimensionen Standard; Breite, ca. Länge, ca. Dicke, ca.; mm, +/-10 mm, +/-10 mm, +/-0,5; 1.330 2.850 3-84; 1.150 2.450 2-78; 1.080 1.500 1.2-72. Dimensionen scrim-cloth (15x15mm Würfel); Breite, ca. Länge, ca. Dicke, ca.; mm, +/-10 mm, +/-10 mm, +/-0,5; 690 1.200 5-30; 600 1.140 5-25; 480 1.080 5-25. Farbe; Hellblau; Gelb; Grün. Typische Daten für Herex C 70; C 70.90; C 70.130; C 70.200. Nominale Rohdichte; ISO 845; kg/m³; 100; 130; 200. Druckfestigkeit; ISO 844; N/mm²; 1,9; 2,6; 4,8. E-Modul aus Druckversuch; DIN 53421; N/mm²; 110; 155; 260. Zugfestigkeit; DIN 53455; N/mm²; 2,7; 3,8; 6,2. E-Modul aus Zugversuch; DIN 53457; N/mm²; 81; 115; 180. Schubfestigkeit; ISO 1922; N/mm²; 1,6; 2,3; 3,5. Schubmodul; ASTM C 393; N/mm²; 38; 50; 75. Schubbruchdehnung; ISO 1922; %; 33; 35; 35. Wärmeleitfähigkeit; ISO 8301; W/mK; 0,035; 0,039; 0,048. Dimensionen Standard; Breite, ca. Länge, ca. Dicke, ca.; mm, +/-10 mm, +/-10 mm, +/-0,5; 950 2.050 3-68; 850 1.900 5-58; 750 1.600 5-48. Dimensionen scrim-cloth (15x15mm Würfel); Breite, ca. Länge, ca. Dicke, ca.; mm, +/-10 mm, +/-10 mm, +/-0,5; 510 930 5-25. Farbe; Rot; Dunkelblau; Braun.