Překlad  německého technického listu výrobku

FREKOTE® B-15

Tmel na formy

# Norma použití

Popis:

Charakteristika:

Vlastnosti:

Příprava formy:

Loctite® Frekote® B-15 je tmel pro kovové formy s problémy s mikroskopickou pórovitostí, drobnými povrchovými škrábanci a kazy. Při použití ve spojení s ostatními výrobky řady Frekote, poskytuje B-15 vynikající základní vrstvu, zlepšující odloučení.

Uzavírá poréznost formy, škrábance a defekty.

Žádné znečistění při přemístění

Vysoká teplotní stálost.

Vzhled:				čirá kapalina

Zápach:			sladký, po éteru

Rozpouštědla:			dibutyléter

Specifická tíha:			0,760 + 0,015

Zvláštní upozornění:	citlivý na vlhkost, když není používán, mějte obal těsně uzavřený

Tepelná odolnost po vytvrzení:	400°C (750°F)

Teplota při aplikaci:		20°C – 60°C (68°F – 140°F)

Skladovatelnost:		jeden rok od data výroby

Pro plnou účinnost Frekote B-15 musí být povrch formy čistý, bez jakéhokoli separačního prostředku či jiných znečištění. Znečistění odstraňte pomocí Frekote PMC nebo jiným vhodným rozpouštědlem. K odstranění silných pryskyřičných nánosů lze použít slabé průmyslové brusné prostředky

Použití:

Hořlavost / skladování:

Nové formy: Odstraňte veškeré obráběcí oleje a mastnoty pomocí Frekote PMC nebo vhodným rozpouštědlem. Je – li to možné, má se provést i odmaštění par. Zvláštní pozornost se musí věnovat pryskyřičným formám, aby nebyly poškozeny. Formy, předběžně potažené silikonem, mohou být vyčištěny pomocí Frekote PMC, veškeré zbytky rozpouštědla odstraňte čistým hadrem. Při větších nánosech se mohou použít slabé průmyslové brusné prostředky.

Před použitím čtěte bezpečnostní list výrobku.

Frekote B-15 se na povrch forem nanáší postřikem, kartáčem, ponorem nebo vytíráním čistým netřepícím se hadrem. Při postřiku používejte zdroj suchého vzduchu nebo bezvzduchový postřikový systém s tryskami vzdálenými 8“ až 10“ od povrchu formy.

Účinné způsoby aplikace jsou nanášení kartáčem a ponorem, ale musí se dávat pozor, aby nedocházelo ke stékání a díly dobře odkapaly. Vytírání je nejlepší způsob použití.

- Požaduje se pouze tenká mokrá vrstva. Při nanášení na malé plochy navrhujeme pracovat postupně od jedné formy ke druhé.

- nanášejte minimálně dvě vrstvy, mezi nátěry ponechte 30 minut.

- Poslední nátěr vytvrdne během 24 hodin při pokojové teplotě, nebo může být proces vytvrzení zkrácen vypálením formy po dobu 60 minut při 94°C (200°F) poté, když je forma suchá a rozpouštědla odvětraná.

- Forma je nyní připravena k potažení separačními výrobky řady Frekote pro formy. Správná aplikace separačního prostředku je uvedena v jednotlivých technických listech.

Frekote B-15 obsahuje hořlavá rozpouštědla, výrobek se musí používat vždy v dobře větraných prostorách. Skladujte na chladném, suchém místě, uchovávejte obal pevně uzavřený, když není výrobek používán. Podrobné informace naleznete v bezpečnostním listu výrobku.

Tato informace se zakládá na současném stupni našich znalostí. Je poskytnuta v dobré víře, ale nezaručuje všechny podrobné vlastnosti. Uživatelé se musí ubezpečit, zda se nevyskytují okolnosti, vyžadující další informace, bezpečnostní předpisy či ověření podrobností zde uvedených.