## Żywica epoksydowa LH 210

LH 210 jest niskoemisyjna żywicą na bazie żywicy typu bifenol A (wyprodukowano z bifenolu A i epichlorydrynu).

Żywica LH 210 ma bardzo dobrą odporność na krystalizację w niskiej temeraturze. Jej niska lepkość umożliwia dobrą manipulację przy aplikacji, laminowaniu. System odznacza się wysoką twardością i odpornością chemiczną. Dzięki tym własnością jest polecana w produkcji kompozytów.

Parametry techniczne:

| Własności: | Jednostka | Wartość |
| --- | --- | --- |
| Zawartość grup epoksydowych | mmol/kg | 5500 – 6000 |
| Epoksydowy ekwiwalent | - | 0,55 – 0,60 |
| Cieplna stałość przy utwardzaniu w temp. 25 °C (min.2 dni) | °C | 50 |
| Cieplna stałość przy utwardzeniu w temp 50 – 60 °C (3 godziny) | °C | 80 – 90 |
| Lepkość przyi 25 °C | Pa/s | 0,7 – 0,9 |

Typowe parametry:

| Własności | Jednostka |  | Wartość |
| --- | --- | --- | --- |
| Lepkość |  |  |  |
| 5°C | Pa . s |  | 9.0 |
| 10°C | Pa . s |  | 4.3 |
| 15°C | Pa . s |  | 2.2 |
| 20°C | Pa . s |  | 1.2 |
| 25°C | Pa . s |  | 0.8 |

Specjalne własności:

- Niska lepkość

- Dobre własności mechaniczne

| ### Proporcja miesznia (wagowa) |  | Utwardzacz H 10 |
| --- | --- | --- |
| #### Żywica epoksydowa #### LH 210 |  | 100 : 45 |
| Czas pracy | 30 min |  |

Opakowanie: 200 kg beczki,  mniejsze ilości rozlewane są na kanistry..

Temeratura składowania:			min. + 5 °C, max. 35 °C

Termin ważności:			             24 miesiące w szczelnie zamkniętych

pojemnikach