# Technical Data sheet: Carbontape

# Article number:

KDU 1002

technical data of material

| Kind of texture | Carbon slim texture |  |
| --- | --- | --- |
| Weight | 320 g/m² |  |
| Thickness | 0,37 mm |  |
| Binding | Leinwand |  |
| Type of fiber | warp: 6k Carbon 400 tex, Glass 136 tex weft: Polyester 7,6 dtex |  |
| Filament counts | 16 Fd in warp direction 1x Carbon, 1x Glass – 32 Fd total, 6 Fd/cm in weft direction |  |
| Roll length | 250 m |  |
| Roll’s width | 2,5 cm |  |

SILTEX Flecht- und Isoliertechnologie Holzmüller GmbH & Co.KG  Palmstr. 27  D-84387 Julbach

Tel: +49-8571-922 970  Fax: +49-8571-6624  Internet: www.siltex.de  Email: siltex@siltex.de