Utwardzacz H 145

Utwardzacz o niskiej lepkości charakteryzujący się dobrymi własnościami mechanicznymi i odpornością cieplną. Stosuje się go do utwardzania żywic epoksydowych przede wszystkim tam gdzie istnieje potrzeba dłuższego czasu pracy. Utwardza się w temperaturze pokojowej oraz wygrzewając. Odpowiedni do produkcji łodzi, samolotów, modeli, sportowych narzędzi i wielu innych.

Najlepsze własności uzyskuje po wygrzaniu powyżej 50° C

Własności:

Utwardzacz H 145 to ciesz o charakterystycznym aminowym zapachu. Gęstość 0,95-0,98 g/cm3 przy 23°C Zalicza się go do III kategorii materiałów łatwopalnych. Po utwardzeniu  z odpowiednią żywicą w temperaturze 50-60°C uzyskuje dobre fizyczne i chemiczne właściwości. Czas pracy 45-60 minut.

Opakowanie:

Opakowania 0,1kg-200kg

Magazynowanie:

Przechowuje się w suchym i ciemnym miejscu w szczelnie zamkniętych pojemnikach w temperaturze do + 25°C. Okres trwałości: 6 miesięcy od dnia ekspedycji

Optymalna temperatura pracy wynosi 20-25°C. Wyższe temperatury są dopuszczalne ale skracają czas pracy.  Podwyższenie temperatury o 10°C skraca czas pracy o mniej więcej połowę.

Parametry techniczne

|  | jednostka | Utwardzacz H 145 |
| --- | --- | --- |
| Gęstość przy 25°C | g/cm3 | 0,95-0,98 |
| Lepkość przy 25°C | mPa/s | 10-20 |
| Ekwiwalent wodorowy | g/ekw. | 57,7 |
| barwa | gardner | Max 4 |

Proporcja mieszania

|  | LH 130+ H 145 |
| --- | --- |
| Wagowo | 100:33 |
| Objętościowo | 100:40 |