## Utwardzacz  H 147

### Utwardzacz H 147 charakteryzuje się niską lepkością.

### W kombinacji z żywicą LH 160, odznacza się wysokimi własnościami statecznymi i dynamicznymi. Odpowiedni do stosowania z tkaninami aramidowymi, szklanymi i węglowymi.

Czas pracy (tzw. pot life) wynosi w przybliżeniu 1 godzinę (aż do 80 min) w temperaturze 23°C. Niska lepkość zapewnia idealne przesączenie włókien

System ten można łączyć z wypełniaczami (aerosil, mikrobalon, bawełna itd..)

### Uwaga: Najlepsze własności uzyskuje się stosując temeraturę powyżej 50°C,

Utwardzacz H 147 występuję w stanie ciekłym, posiada aminowy zapach, gęstośc wynosi 0,96 – 0,98 g/cm3 w temeraturze 23°C. Znajduje się w kat III materiałów łatwopalnych. Po utwardzeniu w temperaturze 50 - 60°C uzyskuje się epoksyd o bardzo dobrych fizycznych i chemicznych własnościach. Czas pracy wynosi  60 - 80 minut.

Utwradzacz  H 147 dostarcza się w opakowaniach od 0,1 kg aż do 200 kg.

Przechowywanie

Utwardzacz H 147 przechowuje się w szczelnie zamkniętych opakowanicha, w suchym i chłodnym miejscu w temperaturze do +25°C.  Termin przydatności wynosi 6 miesięcy od daty ekspedycji.

Optymalna temperatura pracy powinna wynosić 20 a 25 °C. Wyzsze temperatury można stosować, ale skróci się przez to czas pracy.

Techniczne parametry

|  | Jednoska | Utwardzacz 147 |
| --- | --- | --- |
| Gęstość (25°C) | g/cm3 | 0,96 - 0,98 |
| Lepkość (25 °C) | mPas/s | 10 - 20 |
| Ekwiwalent wodoru | g/ekw. | 44,4 |
| Barwa | Gardner | max 3 (*) |

Gel time

- naniesienie do 1 warstwy 1 mm w różnych temperaturach

|  | System LH 160 + H 147 |
| --- | --- |
| 25 °C | Ok 6 – 8 hod. |
| 50 °C | Ok 1,5 hod. |

Odporność termiczna

| Utwardacz H 147 | Żywica LH 160 |
| --- | --- |
| 25°C (2-7 dni) | 50 °C |
| 50°C (3h) | 75 °C |
| 60°C (>3h) | 85 °C |
| 90°C (>2h) | 95 °C |

| Proporcje mieszania | LH 160 + H 147 |  |
| --- | --- | --- |
| wagowo |  | 100 : 25 |
| objętościowo |  | 100 : 32 |