Cabosil M-5

Materiał na bazie dwutlenku krzemu, syntetyczny, bezkształtny.

Typowe własności

| Powierzchnia | 200m2/g |
| --- | --- |
| pH | 3,7-4,3 |
| Objętość * | 3,0 lb/ft3 max |
| Indeks refrakcyjny | 1,46 |
| Próba kruszcu (% SIO2) | >99,8 |
| Absorpcja oleju |  350g/100g oleju |
| Średnia wielkość cząsteczki | 0,2-0,3 mikronów |
| Specyficzny ciężar | 2,2g/cm3 |
| Punkt zapłonu 2 godziny w temp. 1000°C na suchym materiale przez 2 godziny w temp. 105°C (%) | ≤1,0 |

* w czasie pakowania

Opakowanie:

Cabosil M-5 jest pakowany w worki 10 kg.

Przechowywanie:

W suchym i chłodnym miejscu.