|  | HAVEL COMPOSITES CZ s.r.o. Svésedlice 67 783 54 Přáslavice tel.: +420 585 129 011 fax: +420 585 129 040 info@havel-composites.cz www.havel-composites.cz IČ: 25907379 DIČ: CZ25907379 |
| --- | --- |

Technický list - Style 459

Zboží:			Style 459

Uspořádání:		5,0+5,0/5,0+5,0

Tkanina:		Kepr 2/2 vyztužený

Dokončeno:		Tkalcovský stav

| Konstrukce: | Osnova | Tkanina |
| --- | --- | --- |
| Přízový materiál1): | Uhlíkové 3K + Hliníkový drát AL MG 5 (1:1) | Uhlíková 3K + hliníkový drát AL MG 5 (1:1) |
| Číslo příze1): | 200 + 23 tex | 200 + 23 tex |

| Technická data: |  | Jendnotka | Cíl | +/- | Tolerance |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hustota vlákna 1) 3) | Osnova Tkanina | g/cm3 g/cm3 | n.G./- n.G./- | +/- +/- | n.G./- n.G./- |
| Podélná hustota 1) | Osnova Tkanina | tex tex | n.G./- n.G./- | +/- +/- | 10/2 10/2 |
| Propletení 1) | Osnova Tkanina | T/m T/m |  | +/- +/- |  |
| Uspořádání | Osnova Tkanina | Thr./cm Thr./cm | 10,0 10,0 | +/- +/- | 0,5 0,5 |
| Tkanina |  |  | Kepr 2/2 vyztužený |  |  |
| Váha |  | g/m2 | 220 | +/- | 8 |
| Váha za sucha |  | g/m2 | 220 | +/- | 8 |
| Obsah vlhkosti |  | % | 0,5 | +/- | max. |
| Tloušťka |  | mm | 0,34 | +/- | 0,04 |
| Šířka |  | cm | dle objednání | +/- | 2 |

1) = n.G. = závisí na objednání a specifikaci příze                    3) = nejsou k dispozici žádná měřítka,

2) = přibližné hodnoty                                                                       ověřeno dodavatelem