### HAVELPOL 2

# Wstęp

Żywica HAVELPOL 2 jest przyspieszoną tixotropowa poliestrową żywicą o lepkości umożliwiajacej nanoszenie natryskowe, z niską emisją styrenu. Charakteryzuje się małym skurczem cieplnym i szybkim twardnieniem, i to czyni ją idealna dla natryskowych aplikacji, łatwe i szybkie rozformowanie. Przy natrysku emisja styrenu z żywicy HAVELPOL 2 jest znacznie niższa niz w normalnych poliestrowych zywic natryskowych...

# Charakterystyka produktu

# Receptura

Żywica HAVELPOL 2 przed uzywaniem powinna miec temperature (18-20°C). W celu utwardzenia żywicy należy dodać katalizator. Do żywicy HAVELPOL 2 jest wprowadzony mechanizm zmiany barwy. Po dodaniu katalizatora żywica zmienia barwe z niebieskiej na zielona, przed zżelowaniem barwa żywicy jest zółtawa. Proponowanym inicjatorem jest Catalyst M (lub Butanox M50), powinno się do żywicy dodawać 1% lub 2%. Czas żelowania żywicy HAVELPOL 2 przedstawia poniższa tabela.

# Czas pracy

Tabela  1 - Butanox M 50

| Zawartość inicjatora Butanox M 50 na 100 częsci wagowych żywicy HAVELPOL 2 | 1,0 | 2,0 |
| --- | --- | --- |
| Czas pracy w minutach przy 15°C | 62 | 41 |
| Czas pracy w minutach przy 20°C | 39 | 29 |
| Czas pracy w minutach przy 25°C | 25 | 20 |

Żywica, forma i pomieszczenie do laminowania powinno mieć conajmniej 15°C.

#### Dodatki

Niektóre pigmenty, wypełniacze lub dodatek styrenu może niekorzystnie wpływac na natrysk oraz na koncowe własnosci żywicy HAVELPOL 2.

# Proces wytwarzania

Laminaty uzyskuje swoje własności po 24 przy 20°C a następnie 16 h wygrzewany  w piecu przy 40°C.

# Typowe własności

W poniższej tabeli znajduja się typowe własności żywicy HAVELPOL 2 po badaniach wg normy BS 2782.

| Własność | Jednostka |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | HAVELPOL 2 |
| Lepkość przy 25°C Lepokość wg Ferrantiho 37,35 sec-1 Lepkośc wg Ferrantiho 4500 sec-1 | poise poise | 3,0 1,7 |
| Gęstość przy 25°C | kg/dm3 | 1,10 |
| Liczba kwasowa | mg KOH/g | 19-25 |
| Barwa |  | Niebieska |
| Stabilizacja wciemności przy 20°C | miesiące | 3 |
| Czas żelowania przy 25°C, żywicy 100 cz. wag.Inicjator Butanox M50 1 cz.wag. | minuty | 22-28 |

| Właności |  | Odlew żywicy bez wypełniaczy |
| --- | --- | --- |
| Twardość wg Barcola (Model GYZJ 934-1) |  | 42 |
| Temperatura ugięcia przy zatížení † (1,80 MPa) | °C | 67 |
| Nasiąkliwość 24 h.przy 23°C | mg | 15 |
| Wytrzymałość na rozciąganie | MPa | 50 |
| Moduł Younga (rozciaganie) | MPa | 3800 |
| Rozciągliwość | % | 1,5 |
| Gęstość przy 25°C |  | 1,20 |

* wytworzenie próbki - 24 h przy 20°C, 3 h przy 80°C

† proces wytworzenia - 24 h przy 20°C, 5 h przy 80°C, 3 h przy 120°C

| Właności |  | Laminat z maty szklanej (ciete włokna)** |
| --- | --- | --- |
| Udział maty szklanej | % | 28 |
| Wytrzymałość na rozciąganie | MPa | 98 |
| Moduł Younga(rozciąganie) | MPa | 7600 |
| Rozciągliwość | % | 1,7 |
| Wytrzymałość na zginanie | MPa | 190 |
| Moduł Younga(zginanie) | MPa | 7400 |

** Wytworzone z 4 warstw PB mat szklanych o gramaturze 450g/m2

- 24 h przy 20°C, 16 h 40°C.

# Składowanie

Żywica HAVELPOL 2 powinna być przechowywana ciemnych pomieszczeniach oraz szczelnie zamkniętych pojemnikach. Proponowane jest składowanie żywicy(jeśli to możliwe) w temperatutze poniżej 20°C. Nie powinno przechowywać żywicy w temperaturach powyzej 30°C.Najlepiej żeby otwierac pojemnik z żywica bezpośdrenio przed stosowaniem. Unikac miejsc o dużej wilgotności.

# Pojemniki

Żywica  HAVELPOL 2 jest pakowana po 225kg i 1000 kilogramów.