Węglowy rowing 3700 tex 50k

Typowe własności:

| Wytrzymałość na rozciąganie | 3800Mpa |
| --- | --- |
| Moduł wytrzymałości na rozciąganie | 242 GPa |
| Opór elektryczny | 0 00155ohm-cm |
| Gęstość | 1 81g/cc |
| Średnica włókna | 7. 2 mikrony |
| Zawartość węgla | 95% |
| Wydajność | 270m/kg |
| Waga szpulki | 5.5 kg |
| Długość szpulki | 1500m |