FREKOTE® Frewax

Separátor

Popis:

Frewax je jedinečnou kombinací vosku a Frekote semipermanentního polymerního systému. Tato kombinace nabízí uživateli výhody snadné aplikace tekutého vosku a vícenásobné odformovací schopnosti polymerní pryskyřice. Včleněním vosku do systému je zajištěna snadná viditelnost naneseného filmu, snadná aplikace a kompletní pokrytí povrchu formy separátorem. Frewax je nanášen podobným způsobem jako vosk; natřete povrch smočeným hadříkem tak, aby separátor nekapal, nechte film zmatnět a vyleštěte čistým, suchým bavlněným hadříkem. Jednou vyleštěný film Frewaxu zanechává lesklý povrch schopný zajistit mnoho doformování bez obnovy dalšími nátěry. Použitím Frewaxu významně uspoříte pracovní náklady zvýšenou využitelností formy.

Hlavní znaky:

Vysoký lesk.

Úspora pracovních nákladů.

Snížený zápach.

Minimalizuje tvorbu ztvrdlých nánosů.

Snadná aplikace.

Vlastnosti:

Vzhled	mléčně bílá suspenze

Zápach	po uhlovodících

Rozpouštědla	alifatické uhlovodíky

Specifická hmotnost	0,760 ± 0,020

Bod vzplanutí 	28°C

Zvláštní upozornění	citlivý na přítomnost vody, obal skladujte pečlivě

uzavřený; před použitím dobře protřepejte

Příprava formy:

Povrch formy musí být pečlivě vyčištěn a vysušen. Všechny zbytky předcházejících separací a nečistot musí být odstraněny použitím Frekote PMC, PMC Plus nebo dalších vhodných  rozpouštědel. Velké nánosy předešlých separací lze odstranit i opískováním a následným vymytím rozpouštědlem.

Aplikace, použití:

1.)	Vždy používejte v dobře větraném prostoru. Obsah dobře protřepejte před i během

aplikace. Natírejte vždy čistým bavlněným hadříkem, který neuvolňuje vlákna, pečlivě

provlhčeným tak, aby z něj Frewax nekapal.

2.)	Pokryjte postupně celý povrch formy silnější vrstvou Frewaxu po dílčích separovaných

plochách cca. 1 m2.

3.) 	Frewax začne po čase matnět a bělat – schne. Toto trvá při 21°C v dobře větrané

místnosti 5 – 10 minut.

Frekote® Frewax

4.)	Ověřte, zdali se na povrchu formy neobjeví nenatřená místa. Jestliže ano, aplikujte

Frewax výše uvedeným způsobem.

5.)	Čistým bavlněným hadříkem, který neuvolňuje vlákna, vyleštěte povrch do vysokého

lesku. Občas vyměňte leštící hadřík. Předejdete tím tvorbě vysokých nánosů separátoru.

6.)	Opakujte kroky 1 – 5 ještě třikrát, abyste dosáhli celkem čtyř nátěrů Frewaxu.

Několikanásobný povlak Frewaxu utěsní póry a dá patřičnou vrstvu separace k zajištění

mnohonásobné separace.

7.)	Po vyleštění poslední vrstvy je forma připravena k použití.

Poznámka: U větších forem (>3 x 3 m) je leštění obecně snadnější, když proces natírání a leštění provádíme v ploše ca. 3 x 3 m jako jeden krok. Např. povrstvíme Frekotem výše uvedenou plochu, necháme zmatnět a vyleštíme. Takto postupujte, dokud nebude natřena a vyleštěna celá forma.

Poznámka: Aplikace Frewaxu při teplotách formy vyšších než 35°C může mít za následek vytvoření nepravidelných pásů.

Obnova separace:  Abraze separačního filmu narůstá se zvyšujícím se počtem vyjmutých výrobků z formy. Jestliže se odformování stává těžším a těžším, stačí obvykle jedna vrstva Frewaxu k obnovení dostatečné schopnosti odformování.

Hořlavost, skladování

Frekote® Frewax obsahuje hořlavá rozpouštědla. Produkt by měl být aplikován v dobře větraném prostoru. Skladujte v suchu a chladu. Dbejte na těsné uzavření obalu.

Poznámka

Údaje obsažené v technickém listu jsou spolehlivé a pouze informativní. Nemůžeme nést zodpovědnost za výsledky jiných, jejichž metody nemáme pod kontrolou. Je na zodpovědnosti uživatele určit vhodnost pro své výrobní metody.

Uživatel musí přijmout opatření k ochraně zdraví a majetku osob proti nebezpečím, která mohou vzniknout při používání uvedeného výrobku. V důsledku tohoto se výrobce zříká záruk, včetně záruky vhodnosti pro vybraný účel.

Loctite obzvláště odmítá ručit za následné či náhodné poškození jakéhokoliv druhu, včetně ztráty zisků.

Doporučujeme, aby každý možný budoucí uživatel testoval svou navrženou aplikaci před opakovaným použitím a tyto údaje používal pouze jako vodítko.