Karta techniczna

Tkanina szklana 280g/m2

AEROGLASS

Splot 2/2

| Waga na jednostkę powierzchni |  | 280 +/- 15 g/m2 |
| --- | --- | --- |
| Splot |  | 2/2 |
| Brzegi |  | obcięte |
| Gęstość cm | osnowa | 8+/ -0,7 |
| Gęstość cm | wątek | 7+/- 0,6 |
| Użyta preparacja |  | Epoksydowa kompatybilna |
| Wytrzymałość na rozciąganie N/50*200 mm | osnowa | ≥ 2200 |
|  | wątek | ≥ 2000 |
| Szerokość cm |  | 100 +/- 1cm |
| Długość tkaniny / 1rolce m |  | 100 +/- 2 cm |
| Zalecane warunki przechowywania | temperatura | Do 25 ° C |
|  | wilgotność | Do 61 % |
| Pakowanie | Tuba papierowa | Średnica wewnętrzna 76 mm |
| Opakowanie |  | Folia polietylenowa |

Havel Composites CZ , s.r.o.,Svésedlice 67,Přáslavice,783 54

Tel.: 585 129 010,Fax 585 129 040,

www.havel-composites.cz, info@havel-compositec.cz