Karta techniczna

Szklana tkanina 140g/m2

AEROGLASS

płótno

| Masa powierzchniowa |  | 140 g/m2 +/- 10 g |
| --- | --- | --- |
| Splot |  | płótno |
| Wykończenie |  | cięte |
| Gęstość cm | osnowa | 8 +/- 0,7 |
| Gęstość cm | wątek | 7 +/- 0,6 |
| Użyta preparacja |  | bezpośrednia silanowa |
| Wytrzymałość na rozciąganie N/50*200mm | osnowa | ≥ 1300 |
|  | wątek | ≥ 1100 |
| Szerokość tkaniny |  | 100 +/- 1cm |
| Długość tkaniny / 1 rolka |  | 1 +/- 2 cm |
| Magazynowanie | tmperatura | Do 19,5° C |
|  | wilgotność | Do 50 % |
| Sposób pakowania | Papierowa rolka | Wewnętrzana śednica 76mm |
| Opakowanie |  | Folia polietylenowa |

Havel Composites CZ , s.r.o.,Svésedlice 67,Přáslavice,783 54

Tel.: 585 129 010,Fax 585 129 040,

www.havel-composites.cz, info@havel-compositec.cz