Karta techniczna

Szklana tkanina 110g/m2

AEROGLASS

splot 2/2

| Masa powierzchniowa |  | 110 +/- 10 g/m2 |
| --- | --- | --- |
| Splot |  | płótno |
| Brzegi |  | obcięte |
| Gęstość cm | osnowa | 16.0+/ -1 |
| Gęstość cm | wątek | 15.0+/- 1 |
| Użyta preparacja |  | bezpośrednia silanowa |
| Wytrzymałość na rozciąganie N/50*200 mm | osnowa | ≥ 800 |
|  | wątek | ≥ 800 |
| Szerokość tkaniny |  | 100 +/- 1cm |
| Długość tkaniny / 1 rolka |  | 100 +/- 2 cm |
| Magazynowanie | temperatura | Do 22 ° C |
|  | wilgotność | Do 69 % |
| Sposób pakowania | Papierowa rolka | Wewnętrzna średnica 76 mm |
| Opakowanie |  | Folia polietylenowa |

Havel Composites CZ , s.r.o.,Svésedlice 67,Přáslavice,783 54

Tel.: 585 129 010,Fax 585 129 040,

www.havel-composites.cz, info@havel-compositec.cz