Karta techniczna

Tkanina szklana 200 g/m2

AEROGLASS

Splot płócienny

| Waga na jednostkę powierzchni |  | 200 g/m2 +/- 15 g |
| --- | --- | --- |
| Splot |  | płócienny |
| Brzegi |  | obcięte |
| Gęstość cm | osnowa | 8 +/- 0,7 |
| Gęstość cm | wątek | 7+/- 0,6 |
| Użyta preparacja |  | Bezpośrednia silanowa |
| Wytrzymałość na rozciąganie N/50*200 mm | osnowa | ≥ 1300 |
|  | wątek | ≥ 1100 |
| Szerokość cm |  | 100 +/- 1cm |
| Długość tkaniny / 1rolce m |  | 100 m +/- 1 cm |
| Zalecane warunki przechowywania | temperatura | Do 15,5° C |
|  | wilgotność | Do 48 % |
| Pakowanie | Tuba papierowa | Średnica wewnętrzna 76 mm |
| Opakowanie |  | Folia polietylenowa |

Havel Composites CZ , s.r.o.,Svésedlice 67,Přáslavice,783 54

Tel.: 585 129 010,Fax 585 129 040,

www.havel-composites.cz, info@havel-compositec.cz