Technický list

Skelná tkanina 163 g/m2

AEROGLASS

plátno

| Váha na jednotku plochy |  | 160 +/- 10 g/m2 |
| --- | --- | --- |
| Vazba |  | plátno |
| Kraje |  | stříhané |
| Hustota cm | osnova | 12,0+/ -1 |
| Hustota cm | útek | 12,0+/- 1 |
| Použitá lubrikace |  | Epoxidová kompatibilní |
| Pevnost v tahu N/50*200 mm | osnova | ≥ 1100 |
|  | útek | ≥ 1100 |
| Šíře cm |  | 100 +/- 1cm |
| Délka tkaniny / 1 role |  | 100 +/- 2 cm |
| Doporučená skladovatelnost | teplota | Do 25 ° C |
|  | vlhkost | Do 68 % |
| Nábal | papírová dutinka | vnitřní průměr 76 mm |
| Balení |  | polyethylenová fólie |

Havel Composites CZ , s.r.o.,Svésedlice 67,Přáslavice,783 54

Tel.: 585 129 010,Fax 585 129 040,

www.havel-composites.cz, info@havel-compositec.cz