Karta techniczna

Szklana tkanina 163 g/m2

AEROGLASS

Splot płócienny

| Masa powierzchniowa |  | 160 +/- 10 g/m2 |
| --- | --- | --- |
| Splot |  | płótno |
| Brzegi |  | obcięte |
| Gęstość | osnowa | 12,0+/ -1 |
| Gęstość | wątek | 12,0+/- 1 |
| Użyta preparacja |  | bezpośrednia silanowa |
| Wytrzymałość na rozciąganieN/50*200 mm | osnowa | ≥ 1100 |
|  | wątek | ≥ 1100 |
| Szerokość tkaniny |  | 100 +/- 1cm |
| Dlugośc tkaniny / 1 rolka |  | 100 +/- 2 cm |
| Magazynowanie | temperatura | Do 25 ° C |
|  | wilgotność | Do 68 % |
| Sposób pakowania | Papierowa rolka | Wewnętrzna średnica 76 mm |
| opakowanie |  | Folia polietylenowa |

Havel Composites CZ , s.r.o.,Svésedlice 67,Přáslavice,783 54

Tel.: 585 129 010,Fax 585 129 040,

www.havel-composites.cz, info@havel-compositec.cz