Delaminaż 50g/m2 PLUS- pomarańczowy

| Szerokość | 152cm | CSN EN ISO 24920 |
| --- | --- | --- |
| Nazwa handlowa | Q 7202 |  |
| Typ materiału | Techniczna tkanina poliamidowa |  |
| Próbka 10cm Osnowa wątek | 435 365 | CSN EN 1049 |
| Podstawowy materiał Osnowa Wątek styl | Poliamid Poliamid Płótno 1/1 |  |
| Wytrzymałość na rozciąganie min. w N osnowa wątek | 600 500 | CSN EN ISO 13934-1 |
| Wytrzymałość tkaniny N min. | 200 | CSN 800826 |