Technický list

Skelná tkanina 48 g/m2

AEROGLASS

plátno

| Váha na jednotku plochy |  | 48 +/- 10 g/m2 |
| --- | --- | --- |
| Vazba |  | plátno |
| Kraje |  | Zatkané, sekané |
| Hustota cm | osnova | 20,0+/ -2 |
| Hustota cm | útek | 20,0+/- 2 |
| Použitá lubrikace |  | Epoxidová kompatibilní |
| Pevnost v tahu N/50*200 mm | osnova | ≥ 260 |
|  | útek | ≥ 260 |
| Šíře cm |  | 127 +/- 1cm |
| Délka tkaniny / 1 role |  | 200 +/- 4 cm |
| Doporučená skladovatelnost | teplota | Do 25 ° C |
|  | vlhkost | Do 54 % |
| Nábal | papírová dutinka | vnitřní průměr 76 mm |
| Balení |  | polyethylenová fólie |

Havel Composites CZ , s.r.o.,Svésedlice 67,Přáslavice,783 54

Tel.: 585 129 010,Fax 585 129 040,

www.havel-composites.cz, info@havel-compositec.cz