Karta techniczna

Szklana tkanina 23 g/m2

Splot płócienny 1/1

| Masa powierzchniowa |  | 23g/m2 +/- 10 % |
| --- | --- | --- |
| Splot |  | płótno |
| Brzegi |  | obcięte |
| Gęstość | Osnowa (10 cm) | 260,0+/ -10% |
| Gęstość | Wątek (10 cm) | 150,0+/- 10% |
| Użyta preparacja |  | bezpośrednia silanowa |
| Wytrzymałość na rozciąganieN/50*200 mm | osnowa | 350 |
|  | wątek | 225 |
| Szerokość tkaniny |  | 100 +/- 1cm |
| Długość tkaniny / 1 rolka |  | 100 +/- 2 cm |
| Magazynowanie | temperatura | Do 25 ° C |
|  | wilgotność | Do 68 % |
| Sposób pakowania | Papierowa rolka | Wewnętrzna średnica 76 mm |
| opakowanie |  | Folia polietylenowa |