|  | HAVEL COMPOSITES CZ s.r.o. Svésedlice 67 783 54 Přáslavice tel.: +420 585 129 011 fax: +420 585 129 040 info@havel-composites.cz www.havel-composites.com IČ: 25907379 DIČ: CZ25907379 |
| --- | --- |

- Data sheet

Silan tape

glass with plastic fibre

| no. of article | width at 45° | weight kg/100m | kg/m2 | width /mm streched/flat | wall thickness/mm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 005.2532342-SZB | 5 mm | 0,180 | 0,265 | 4 - 5 | 0,16 |
| 007.2526136-SB | 7 mm | 0,359 | 0,260 | 5 - 7 | 0,25 |
| 010.23745136-SB | 10 mm | 0,544 | 0,397 | 8 - 10 | 0,25 |
| 015.4917136-SB | 15 mm | 0,707 | 0,421 | 11- 15 | 0,23 |
| 018.237302136-SB | 18 mm | 1,070 | 0,718 | 12- 18 | 0,43 |
| 020.26532136-SB | 20 mm | 0,936 | 0,320 | 14- 21 | 0,27 |
| 025.2653412136-SB | 25 mm | 1,479 | 0,487 | 19- 25 | 0,33 |
| 030.265262136-SB | 30 mm | 1,921 | 0,510 | 20- 30 | 0,31 |
| 035.26524300-SB | 35 mm | 2,105 | 0,540 | 22- 35 | 0,32 |
| 040.465383136-SB | 40 mm | 2,828 | 0,553 | 24- 40 | 0,36 |
| 045.465344136-SB | 45 mm | 3,846 | 0,667 | 28- 45 | 0,45 |
| 050.465282300-SB | 50 mm | 4,106 | 0,603 | 30- 50 | 0,45 |
| 060.465283300-SB | 60 mm | 6,558 | 0,968 | 40- 60 | 0,58 |
| 120.14573136-SB | 120 mm | 6,134 | 0,465 | 60- 120 | 0,30 |
| 210.14567136-SB | 210 mm | 15,00 | 0,653 | 115-210 | 0,50 |

Further sizes on request

presentation: on cardboard (spools or rings)

charges: roll-surcharge differs from standard length (unit)