EPODUR 619-0600

- Charakterystyka produktu

EPODUR 619-0600 to system do laminowania na bazie modyfikowanej żywicy epoksydowej i specjalnego utwardzacza

- Zastosowanie produktu

Stosuje się w laminatach, odlewnictwie, materiałach kompozytowych z podwyższoną odpornością termiczną i doskonałymi własnościami mechanicznymi (produkcja sportowych samolotów, łodzi, form itd). System można stosować w połączeniu ze szklanymi, aramidowymi i węglowymi włóknami.

- Własności produktu

Własności komponentu A

| Gęstość przy 25°C | 1,18-1,23 | g/cm3 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Wartość ekwiwalentu epoksydu | 155-170 | g/mol | CSN EN ISO 3001 |
| Indeks epoksydu | 5,9-6,5 | Mol-kg | CSN EN ISO 3001 |
| Lepkość przy 25°C | 0,6-0,9 | Pa.s | CSN 640349 |
| Barwa | Max 3 | Gardnem | CSN 673011 |

Własności komponentu B

| Liczba kwasowa | 450-500 | Mg KOH/g | PI 327/915 |
| --- | --- | --- | --- |
| Lepkość przy 25°C | 0,08-0,1 | Pa.s | CSN 640349 |
| Barwa | Max 3 | Gardnem | CSN 673011 |

- Proporcja

Składnik A : Składnik B          100:40 (wagowo)

Składnik A : Składnik B          100:50 (objętościowo)

- Opakowanie

EPODUR 619-0600- beczki 200kg, cysterny lub inne dogodne opakowania

- Magazynowanie

Przechowuje się w szczelnych opakowaniach, w temperaturze od 5-25°C, oddzielnie od utwardzaczy. Okres trwałości 12 miesięcy od daty produkcji

Informacje zawarte w tym dokumencie powinny być dostępne dla wszystkich, którzy mają kontakt z wyrobem. Powyższe dane są zgodne z aktualnym stanem wiedzy i zostały zebrane pod kątem wymagań bezpieczeństwa, nie stanowiąc jednocześnie gwarancji własności produktu