Żywica do wyrobu form F 200

Żywica do wyrobu form F 200 zawiera specjalne wypełniacze, dzięki którym powierzchnie wyprodukowane przy użyciu tego systemu żywic łatwo poddają się obróbce mechanicznej i polerowaniu. Po oszlifowaniu na mokro drobnoziarnisty papierem ściernym (o gradacji 800 lub wyższej) powierzchnie mogą być łatwo wypolerowane woskiem polerskim przy użyciu polerek mechanicznych. Jednakże wytrzymałość na ściskanie i wytrzymałość krawędzi jest niższa. Z tego względu korzystnym może być zastosowanie kombinacji różnych systemów żywic do form. Jeśli wymagane jest, aby powierzchnie mogły być szlifowane i polerowane przy zachowaniu dużej wytrzymałości na ściskanie i wytrzymałości krawędzi można zastosować kombinację żywic do form F 200 i F 260.

Żywica do wyrobu form F 200 dostępna jest tylko w kolorze czarnym.

Kombinacja F 200 i utwardzacza F 250 utwardza się kompletnie w temperaturze pokojowej (20 – 25 °C) i osiąga odporność temperaturową około 50 °C. Aby uzyskać odporność temperaturową około 60 °C użyj utwardzacza F 15 i wygrzewaj formę w  60 °C lub w 100 °C  aby uzyskać odporność temperaturową około 80 °C. (Reguła praktyczna: temperatura wygrzewania powinna być co najmniej tak wysoka, jak planowana temperatura użycia gotowego wyrobu).

Proporcje mieszania

|  | Żywica do wyrobu form F 200 : Utwardzacz F15 / F 250 |
| --- | --- |
| Części wagowe | 100: 25 +/- 2 |

Właściwości

|  | F 200 / Utwardzacz F 250 | F 200 / Utwardzacz F 15 |
| --- | --- | --- |
| Czas pracy 100g /25 °C | 15 – 20 min | 15 – 20 min |
| Czas żelowania warstwa 1mm | 1 – 2 h | 1 – 2 h |
| Utwardzanie 25 °C | 24 h | Wstępne |
| Wygrzewanie | nie jest wymagane | 60 – 150 °C |