## Epoksydowa żywica LH 130

Żywica LH 130 jest wyprodukowana na bazie żywic typu bisfenol A (wyprodukowano z  bisfenolu A i epichlorhydrinu).

Żywica ma tendencję do krystalizacji w niższych temperaturach. Jej niska lepkość umożliwa dobrą aplikację materiału. Wyprodukowany system wykazuje się wysoka twardością, chemiczną odpornością. Jej zastosowanie daje lekkość, ale i pewność.

Techniczne parametry:

|  | LH 130 |
| --- | --- |
| Gęstość g/cm 3 / 25 °C | 1,14 - 1,18 |
| Lepkość mPas / 25 °C | 2.300 - 2.900 |
| Ekwiwalent epoksydu g/kg | 170 – 189 |
| Wartość epoksydu - | 0,53 - 0,59 |
| Kolor Gardner | max 3 |

Typowe parametry:

| Własność | Jednostka | Wartość |
| --- | --- | --- |
| Gęstość przy 25°C | kg/l | 1,15 |
| Lepkość |  |  |
| 5°C | Pa . s | 9.5 |
| 10°C | Pa . s | 5,4 |
| 15°C | Pa . s | 3,3 |
| 20°C | Pa . s | 2,4 |
| 25°C | Pa . s | 2,0 |

Polecane utwardzacze: MGS 133-138, 285 – 287, 500, 501, 502 w zależności od oczekiwanego czasu pracyi.

| ### Proporcja mieszania (wagowa) | Utwardzacze 500, 285-287, 501 – 502 | Utwardzacze 133-138 |
| --- | --- | --- |
| Epoksydowa żywica LH 130 | 100 : 40 | 100 : 35 |

Temperatura przechowywania:		min. + 5 °C, max. 30 °C

Termin trwałości: 			24 miesięcy w szczelnie zamkniętych pojemnikach

- 3 -