Szklana mata 30g/m2

Typ ST 3022

| Typ włókna | Włókno C glass |  |
| --- | --- | --- |
| Średnica włókna | μm | 16 |
| Waga | g/m2 | 27 |
| Grubość | mm | 0,39 |
| Podstawowe spoiwo |  | Akryl |
| Rozpuszczalność w styrenie |  | Łatwo rozpuszczalny |
| Wytrzymałość na rozciąganie MD | N/50mm | 30 |
| Wytrzymałość na rozciąganie CMD | N/50mm | 20 |
| Długość rolki | m | 300 |
| Szerokość rolki | mm | 1000 |
| Opakowanie |  | folia |