Węglowa taśma TCU 175

| Ciężar | g/m2 | 164 +/- 5% | ISO 4605 |
| --- | --- | --- | --- |
| Styl tkania | Płótno |  | ISO 2113 |
| Zastosowane włókno | 3K Carbon |  |  |
| Standardowa szerokość | mm | 25-200 |  |
| Grubość laminatu | mm | 0,28 +/- 5% | ISO 4603 |

|  | Osnowa | Wątek |
| --- | --- | --- |
| Typ włókna | 3K HR Carbon | EC9 34 tex |
| Wykończenie na cm | 7.0 ISO 4602 | 3.5x2 ISO 4602 |
| Rozkład wagowy % | 85% | 15% |