S e p a r á t o r y

Separátory jsou produkty v tekuté nebo pastovité podobě, které zabraňují přilnutí dvou materiálů k sobě. Vosk a fólie (PVA) se používají zejména pro odstraňování dílů z plastových a kovových forem. Tyto produkty jsou často kombinovány, např. separační vosk je použit jako první vrstva a potom jako druhá vrstva je aplikován separátor PVA.

Leštěnka na boty, podlahu a nábytek, auto, atd. nejsou vhodnými separátory, často obsahují silikonový olej jako lesk, který může být přenesen na výrobek. Později musí tato vrstva být odstraněna pečlivým vyčištěním (odstraňovač silikonu) a pískováním.

Efekt separace může být velmi špatný.

Který separátor je nejlepší?

Názory na použití separátorů se různí. Přesto je zde pouze jeden reálný požadavek:

Forma a výrobek se musí spolehlivě oddělit!

Žádný problém, můžete si myslet.

V praxi, nicméně, jeden separátor funguje dobře pro jednoho uživatele a pro druhého vůbec. Proč tomu tak je?

Předně byste měli používat pouze separátory, které byly doporučeny pro určitý materiál (epoxidovou/polyesterovou pryskyřici). Aby bylo dosaženo co nejpřesnějšího okopírování, separační film má obvykle tloušťku pouze několika setin milimetru a je tudíž citlivý na mechanické zatížení. Nejjistější metodou prevence separace je  vyleštit vosk papírovými ubrousky nebo tkaninami, tvrdé komponenty poškrábou separační film.  Je proto velmi důležité použít pro leštění pouze čistý, měkký (bavlněný) hadřík!

Aplikace

Forma a vosk by měly být nahřáty na pokojovou teplotu (20 °C). Před aplikací řádně protřepte nádobkou, protože materiál se mohl usadit.

Nové formy se voskují 5 - 10 x. Tímto se více méně forma "zavede" a mikropóry všech povrchů se zalepí.

V závislosti na separačním vosku by se měla nová vrstva aplikována pokaždé, když se výrobek z formy vyloupne. V případě velmi dobře "zaběhlých" forem (20 použití), lze z formy odstranit několik výrobků při použití jedné vrstvy separátoru. Nicméně, toto vždy znamená určité riziko, proto tuto techniku nedoporučujeme.

Základna

Separátory mohou být použity pouze na čisté povrchy, tzn. bez oleje a mastnoty. Pokud není toto pravidlo dodrženo, bude to vést k téměř kompletnímu odstranění vosku při leštění, protože ten plave na filmu mastnoty. Efekt separace je tudíž špatný.

Stejně nevhodné jsou absorpční povrchy, jako je pěna, dřevo, omítka a další. Tyto materiály musí být nejdříve nalakovány a zavoskovány.

Vrstva ze skelné tkaniny 80 - 160 g/m2 a epoxidové pryskyřice nebo polyesterového gelu jsou obzvláště vhodné. Polyesterový gel R&G se snadno pískuje a leští a měla by se mu dávat přednost před epoxidovou pryskyřicí.

Smrštivost polyesteru je zanedbatelná, protože vrstva má tloušťku pouze přibližně 0,3 mm. Výplň formy by neměla být z polystyrenové pěny (Styropur®, Styrodur®), protože tyto materiály se rozpouštějí v polyesterových pryskyřicích. Polyuretanová pěna, například, je odolná.

Lakované povrchy, např. makety (díly pro automobily apod.) mohou být odstraněny z formy pomocí separátorů R&G. Předpokladem pro toto, je nicméně adekvátní odolnost tohoto laku vůči rozpouštědům obsaženým v separátoru. Pokud je chemická odolnost nízká, rozpouštědla mohou proniknout do laku a zabránit čisté separaci. Lak posléze přilne k formě a poškodí maketu. Formy nemohou být před vypískováním znovu použity.

Dvousložkové laky (polyuretanové, epoxidové či na bázi akrylátu) se všeobecně prokázaly jako nejlepší.

Doporučuje se však nejdříve je vyzkoušet (zkouškové výrobky).

Leštění

Při tření plastových povrchů se tyto elektrostaticky nabíjejí. Přitahují se tak částečky prachu ze vzduchu, které znečišťují povrch. Doslova všechno, co padá ze stropu se akumuluje ve filmu separátoru, zvláště během schnutí v čase 15 minut. Proto se ujistěte, že vzduch je bez prachu.

Toxikologie

Separační vosky obsahují parafín, který je rozpustný pouze v organických rozpouštědlech (hydrocarbony). R&G separační vosky obvykle obsahují líh, který, ne jako benzín z čerpací stanice, neobsahuje toxický benzen.

Líh velmi rychle vyprchá, takže vrstva vosku schne v několika minutách.

Vytvrzování při zvýšených teplotách

Separátory jsou vhodné rovněž pro vytvrzování komponentů při zvýšených teplotách. Teploty pro použití jsou max. 120 °C. Nové formy je nejlepší vytvrzovat při zvýšených teplotách s první vrstvou vosku. Zvýšená teplota rovněž způsobuje, že vosk pronikne do povrchu formy.

Kombinace

Nejspolehlivějšího odstranění výrobku z formy je dosaženo kombinací vosku a separátoru.

R&G primární vosk byl zvláště vyvinut pro hůře navlhčitelné povrchy a aplikuje se jako první vrstva. Separátor - film lze aplikovat bez vad (očkování, stopách po štětci) na voskový povrch.

Film separátoru schne během 20 minut a vytváří vysoce lesklý povrch. Zbytky na formě a výrobku lze odstranit vodou.

Čištění formy

Separátor se může po několika aplikacích vosku navrstvit na formě. I když se tomuto obvykle předejde tak, že se předchozí nános rozpustí do nově aplikované vrstvy, celkové vyčištění se doporučuje nejméně po několika stovkách aplikacích. Ztvrdlé vrstvy se nejjednodušeji odstraní jemnou ocelovou vlnou a teplou vodou.

Matný vzhled povrchu formy se následně může vyleštit do vysokého lesku pomocí R&G lešticího vosku a kotoučků.

Shrnutí

- Nepoužívejte studené (méně než 15 °C) separační vosky.

- Před použitím nádobku důkladně protřepejte.

- Odstraňte olej a mastnotu (zapříčiněnou leštěnkou na auta, pastou na podlahy, krémem na boty apod.) rozpouštědlem/ocelovou vlnou před aplikací separátoru.

- Pro aplikaci a leštění použijte pouze čisté bavlněné hadříky. Papírové ubrousky a plastická vlákna poškrábou separační film.

- Nové formy voskujte tence R & G primárním voskem asi 5 - 10 x.

|  | Separační sprej | Primární vosk | Separační fólie |
| --- | --- | --- | --- |
| Forma dodání | Tekutina | Řídká pasta | Tekutina |
| Vzhled | Bílá - šedivá | Bílá – žlutá, šedivá | Bezbarvá |
| Zápach | Slabý | Slabý | Slabý |
| Rozpouštědlo | Líh | Líh | Izopropanol |
| Tlak par mbar/20 °C | --- | Méně než 1150 | Méně než 1150 |
| Bod vznětu | Vynechán | Větší než 24 °C | Vynechán |
| Zpracování | Nastříkejte, potom po 10 min leštěte | Aplikujte hadříkem, po 10 minutách přetřete (neleštěte) | Aplikujte štětcem nebo houbou, nechte uschnout |
| Rozpustný/ředitelný v | Líh/petrolej, éterické aromatické a chlorinované hydrocarbony | Líh/petrolej, éterické aromatické a chlorinované hydrocarbony | Voda Izopropanol Ethylalkohol |
| Pracovní teplota | Od 15 °C | Od 15 °C | Od 15 °C |
| Použitelná teplota | Do přibl. 120 °C | Do přibl. 100 °C | Do přibl. 100 °C |
| Bezpečnostní pravidla | Odsávejte výpary a aerosoly spreje. |  |  |
| Maska, rukavice, ochranné brýle | Nepředepsány |  |  |

R & G separátor PVA

PVA (polyvinylalkohol) je velmi oblíbený díky snadnému použití a spolehlivému odstranění výrobku z formy. Po uschnutí se vytvoří lesklý, tuhý, fólii podobný lakový film.

PVA je vhodný pro epoxidové, polyesterové, vinylesterové a polyamidové pryskyřice při teplotě vytvrzení do max. 100 °C.

Aplikuje se znovu po každém vytáhnutí výrobku z formy.

Zpracování

PVA je nejlepší v kombinaci s primárním voskem. Tento systém se prokázal být extrémně spolehlivým. Vytváří dobrý, vysoce lesklý povrch, který

R & G primární vosk

Tento vysoce efektivní primární vosk se použivá pro předchozí ošetření špatně navlhčitelných povrchů.

Primární vosk se samotný používá na silikonové formy a na kompozitové formy v kombinaci se separátorem PVA. Separátor PVA schne na tomto primárním vosku bez příležitostných závad (očka, stopy po štětci). Rozdíl v kvalitě mezi nanášením štětcem nebo stříkáním je prakticky nepozorovatelný.

Zpracování

Primární vosk se po aplikaci jemně otře měkkým bavlněným hadříkem, aby se odstranily nerovnosti způsobené nerovnoměrně silnou aplikací. Vyleštění není možné a není ani nutné, rptože následující separátor usychá s vysokým leskem.