HAVEL Composites CZ s.r.o www.havel-composites.cz

tel:+420 585 129 011

fax: +420 585 129 040

MIKROSFÉRY Q-CELL

| Q-CEL výrobek | Sypná hmotnost g/cm3 | Hustota g/cm3 | Zrnotost |  |  | Pevnost v tlaku Mpa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | m  10% | m  90% | střední m |  |
| 6 014 | 0,08 | 0,13 | 34 | 156 | 89 | 1,72 |
| 6 019 | 0,11 | 0,2 | 27 | 132 | 75 | 3,45 |