# Sekané vlákno

Popis produktu:

Sekané vlákno je vyrobeno sekáním rovingového pramence.

Je určeno jako armatura kompozitů na bázi nenasycených polyesterových pryskyřic, jako výztuha polyesterových tmelů a lepících past apod.

Označení:

Označení produktu	typ 		průměr zákl.	číslo tex	typ úpravy	označení

Skloviny	vlákna (mí)					úpravy

Sekané vlákno 3 mm	E		11		2400		silan		816

Sekané vlákno 6 mm	E		11		2400		silan		816

Sekané vlákno 12 mm	E		11		2400		silan		816

Technické informace:

Obsah spalitelných látek				(ISO 1887)	0,95-1,2	%

Max. obsah vlhkosti					(ISO 3344)	0,15		%

Doporučená relativní vlhkost při zpracovávání				40-60		%

Minimální tuhost					(ISO 3375)	120		mm

Délková hustota vláken					(ISO 1889)	50		tex

Slučitelnost s pryskyřicemi:

Nenasycené polyesterové pryskyřice PALATAL, SYNOLITE, ATLAC, POLY DS

Výhody produktu:

- stejnoměrný rozpad nasekaných pramenců

- vnitřní smáčivost rovingu – střední

- vnější smáčivost rovingu – střední

- rozčesávání – střední

- výborná tvarovatelnost

Balení:

Plastové pytle 12 – 20 kg dle typu

Skladování:

Sekané vlákno skladujte na chladném suchém místě.

Doporučené skladovací podmínky jsou: teplota 10 – 30°C, relativní vlhkost 50 – 75%.

Až do vlastního použití skladujte produkt originálně zabalený od výrobce.

Jednotlivé palety při skladování nestohujte.