L A M I N A Č N Í   P R Y S K Y Ř  I C E

LH 300

T U Ž I DLA H 300, H 303 HT, HG 90 HT

Návod k použití, technické listy

Charakteristika

| Schválení: | --- |
| --- | --- |
| Použití: | Letecké modely Formy a nástroje Lepidla Odlitky Kompozitní díly s vysokou teplotní odolností. |
| Teplotní odolnost výrobků bez výrazných změn jejich parametrů: | - 60 °C -  + 110-160 °C |
| Zpracování: | Při teplotách mezi 10 °C a 50 °C Všechny běžné metody zpracování |
| Zvláštní vlastnosti: | Vysoká teplotní odolnost Doba zpracovatelnosti /tzv. pot life/ od přibližně 15 min. do asi 3 hodin |

Systémy laminačních pryskyřic pro vytvrzování při zvýšené  teplotě

Pro vytvrzování při zvýšené teplotě od 50 - 100 °C jsou k dispozici speciální kombinace laminačních systémů. Tyto systémy byly upraveny takovým způsobem, že při pokojové teplotě sice zcela vytvrdnou, ale požadované vlastnosti získají až následným tepelným vytvrzením. (Pozor – při vytvrzení pouze za pokojové teploty je vytvrzená kompozice velmi křehká

Tepelného odporu 80 - 110 °C lze dosáhnout vytvrzováním při  teplotě 50 - 60°C.    Tepelná odolnost systémů, vytvrzovaných tužidly  H 303 HT a HG 90 HT může být zvýšena na přibližně 150 – 160 °C postupným tepelným temperováním cca 3 hodiny při 90 – 100 °C.

Laminační pryskyřice LH 300

Standardní pryskyřice nízké viskozity na bázi bisphenolu A. Viskozita: 12 - 14 Pas/25 °C. Při normálních skladovacích teplotách nedochází ke zkrystalizování.

Tužidlo H 300

Dobré vytvrzení je zajištěno od teplot +50°C. Doba zpracovatelnosti je  cca 25 minut při 25°C.   Vytvrzení mezi 50 - 60°C po dobu min. 1 hodiny zajišťuje teplotní odolnost cca 100°C.

Tužidlo H 303 HT

Je určeno speciálně pro použití při vyšších teplotách. Doba zpracovatelnosti je 1- 1,5 hodiny. Dobrého vytvrzení tohoto systému je dosaženo  po době min. 3 hodiny při teplotách od + 50 °C. Tepelná odolnost je vyšší než u tužidla H 300, při temperování min. 2 hodiny při 90 – 100 °C lze dosáhnout teplotní odolnosti až 150°C bez výrazné změny parametrů.

Tužidlo HG 90 HT

Je speciální tužidlo pro výrobu forem, které zajišťuje systému při vytvrzení minimální smrštivost a vysoké technické parametry. Doba zpracovatelnosti je cca 2 hodiny. Dobrého vytvrzení tohoto systému je dosaženo  po době min. 3 hodiny při teplotách  50 - 60 °C. Tepelná odolnost je ještě o něco vyšší než u tužidla H 303 HT a , při temperování min. 2 hodiny při 90 – 100 °C lze dosáhnout následné teplotní odolnosti až 160°C bez výrazné změny parametrů.

Použití

Jedná se o laminační systémy s nízkou viskozitou, neobsahující rozpouštědla či plniva, určené pro  vytvrzování při zvýšené teplotě. Systémy jsou vhodné pro výrobu dílů se zesílením skelnými, uhlíkovými a aramidovými vlákny, jejímiž rysy jsou vysoká statická i dynamická nosnost a vysoká teplotní odolnost.

Doba zpracovatelnosti v kelímku (tzv. pot life) se různí od přibližně 25 min do 3 hodin. Díky svým výborným přilnavým vlastnotem se tyto systémy rovněž dají použít jako adheziva pro dřevo, kov, sklo, beton a nesčetné druhy plastů. Plniva (např. kovový prášek, prach, bavlněné vločky apod.) mohou být přimíchána pro dosažení speciálních vlastností systému.

Kvůli průtažnosti 3 - 6 %, což je výhodné při použití jako laminační pryskyřice, je pevnost ve střihu a odolnost proti odloupnutí o něco nižší než u našich speciálních adhezivních pryskyřic.

Pryskyřice LH 300

|  | Laminační pryskyřice LH 300 |
| --- | --- |
| Hustota g/cm 3 / 25 °C | 1,13 - 1,17 |
| Viskozita Pas/s / 25 °C | 700 – 900 |
| Ekvivalent epoxidu - | 184 – 190 |
| Hodnota epoxidu - | 0,526 - 0,542 |
| Barva Gardner | max 2 |

Tužidla H 300, H 303 HT, HG 90 HT

Specifikace

|  | Tužidlo H 300 | Tužidlo H 303 HT | Tužidlo HG 90 HT |
| --- | --- | --- | --- |
| Hustota g/cm3 / 25 °C | 0,97 - 0,98 | 0,92 - 0,94 | 0,94 - 0,96 |
| Viskozita mPas / 25 °C | 20 - 25 | 80 - 100 | 20 - 25 |
| Aminové číslo mg KOH / G | 450 - 500 | 450 - 500 | 450 - 500 |
| Barva Gardner | max 2 (*) | max 3 (*) | max 4 (*) |

Podrobnosti pro zpracování

|  | Pryskyřice LH 160 | Tužidlo H 300 |  | Tužidlo H 303 HT |  | Tužidlo HG 90 HT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Průměrná hodnota epoxidu | 0,56 | - |  | - |  |  |
| Průměrný vodíkový ekvivalent | - | 41,5 |  | 43 |  | 59,6 |
| Skladování |  12 měsíců v originálním obalu |  |  |  |  |  |
| Teplota při zpracování | 20 - 50 °C |  |  |  |  |  |
| Vytvrzování | Vytvrzování ve formě při vysokých teplotách. |  |  |  |  |  |
| Temperování | Je nezbytné - možno při 50 - 100 °C |  |  |  |  |  |
|  | Tužidlo H 300 |  | Tužidlo H 303 HT |  | Tužidlo HG 90 HT |  |
| Průměrná hodnota epoxidu | - |  | - |  | - |  |
| Průměrný ekvivalent aminu | 77 |  | 85 |  | 119,2 |  |

Skladování

Pryskyřice a tužidla mohou být skladovány po dobu nejméně 12 měsíců v pečlivě utěsněných kontejnerech. Při teplotách pod + 15 °C mohou pryskyřice a tužidla zkrystalizovat. Krystalizace je patrná jako zamlžení či změna tekuté podoby obsahu kontejneru na pevnou. Před zpracováním se musí krystalizace zahřátím odstranit. Celý obsah pomalu zahřejete až do přibližně 50 - 60 °C ve vodní lázni nebo peci a mícháním či potřásáním uvedete obsah kontejneru do původního stavu bez jakékoli vady na kvalitě. Zpracovávejte pouze výrobky zcela jednotné barvy. Před zahřátím lehce kontejner otevřete, aby došlo k vyrovnání tlaku. Během zahřívání buďte opatrní. Nezahřívejte nad otevřeným ohněm! Při míchání používejte bezpečnostní pomůcky (rukavice, brýle, respirátor).

Míchací poměry

|  | Pryskyřice LH 300 : Tužidlo H 300 |
| --- | --- |
| Složky váhově | 100 : 23 (+/-2) |
| Složky objemově | 100 : 30 (+/-2) |

|  | Pryskyřice LH 300 : Tužidlo H 303 HT |
| --- | --- |
| Složky váhově | 100 : 23 (+/-2) |
| Složky objemově | 100 : 30 (+/-2) |

|  | Pryskyřice LH 300 : Tužidlo HG 90 HT |
| --- | --- |
| Složky váhově | 100 : 32 (+/-2) |
| Složky objemově | 100 : 40 (+/-2) |

Specifikované poměry míchání musejí být co nejpřesněji dodrženy. Přidání více či méně tužidla nebude mít efekt na rychlejší či pomalejší reakci - pouze nedostatečné vytvrzení, které nelze žádným způsobem opravit.

Směs pryskyřice a tužidla je nutno velice pečlivě promíchat. Míchejte, dokud nebude směs zcela jednotné barvy. Zvláštní péči věnujte stěnám a dnu nádoby, v níž směs mícháte.

Optimální teplota při zpracování je mezi 20 - 25 °C. Vyšší teplota zpracování je možná, ale zkrátí dobu zpracovatelnosti. Nárůst teploty o 10 °C zkrátí dobu zpracovatelnosti na polovinu. Voda (například velmi vysoká vlhkost či voda obsažená v plnivech) způsobí zrychlení reakce pryskyřice a tužidla. Různé teploty a vlhkosti během zpracování nemají významný efekt na pevnost vytvrzeného výrobku.

Upozornění

Nemixujte velká množství, zvláště pokud se používá vysoce reaktivních systémů (s tužidlem H300). Teplo sálající z míchací nádoby je velmi malé, takže obsah se velmi rychle zahřeje díky reakčnímu teplu (exotermická reakce pryskyřice - tužidlo).

Gel time

- nános do vrstvy 1 mm při různých teplotách

|  | Tužidlo H 300 | Tužidlo H 303 HT | Tužidlo HG 90 HT |
| --- | --- | --- | --- |
| 20 - 25 °C | přibl. 2 - 3 hod. | přibl. 6 - 7 hod. | přibl. 7 - 9 hod. |
| 40 - 45 °C | přibl. 50 min. | přibl. 1 - 2 hod. | přibl. 2 - 3 hod. |

Poznámka: Jakékoliv případné dotazy nebo nejasnosti je možno konzultovat na čísle:

585 129 025 (p. Gofroj)