EMFIMASIC PU 50

Jednoskładnikowy poliuretanowy kit z krótkim czasem utwardzenia

Emfimastic PU 50 to materiał charakteryzujący się bardzo dobrą przywieralnością. W reakcji z powietrzem wytwarza elastyczna masę z doskonałymi mechanicznymi własnościami.

Stosuje się go min na materiały:

- beton

- drewno

- metal

- szkło

DANE TECHNICZNE:

Kolor: biały, brązowy, czarny

Twardość (Shore A): 50 wg ISO 868 (3 sekundy)

Opracowanie powierzchni do: 15 min przy 20°C

Wytworzenie powierzchniowej warstwy:  1,3-2 godzin przy 23°C

Szybkość utwardzenia: 4mm/24godziny przy 23°C

Gęstość: 1,17

Odporność termiczna: -30 do + 80°C

Moduł: 0,8 MPa wg ISO 37

Konsystencja: tiksotropowa

Odporność na promienie UV: dobra

Odporność na wodę: doskonała

APLIKACJA:

Emfimastic PU 50 nanosi się ręcznie lub pneumatycznym pistoletem w temperaturze od +5 aż do +40°C. Aplikując materiał w niższej temperaturze należy nagrzać opakowanie do + 20°C. Powierzchnia musi byś sucha, czysta bez prochu, odtłuszczona. Po naniesieniu kitu można usunąć jego nadmiar powierzchnię zwilżoną szmatką z mydłem. Nie szlifować.

PRZECHOWYWANIE:

12 miesięcy w oryginalnym opakowaniu w temperaturze +5 aż +25°C

OPAKOWANIE:

Kartridż 310 ml lub 610ml, beczka 200l

INFORMACJA:

Dane podane w tej charakterystyce są podstawowymi informacjami dotyczącymi materiału EMFIMASTIC PU 50. Przed przystąpienie do pracy z w/w materiałem należy zapoznać się z jego sposobem użytkowania. Nasze materiały charakteryzują się wysoka jakością, ale przez niewłaściwe zastosowanie właściwości te mogą ulec zmianie.