AEROSIL- KRZEMIONKA O CIEŻARZE WŁAŚCIWYM 200m2/g

Odpowiedni do zagęszczania wszelkich żywic. Używany wszędzie tam gdzie zachodzi konieczność utrzymania żywicy w pionowym położeniu bez ściekania. Uwaga! W większych objętościach może dojśc do przegrzania żywicy, a w następstwie powstania defektu. Można łączyć z mieloną bawełną, mikrocelulozą, mikrobalonem lub siekanym szklanym włóknem.

| Własności | Jednostka | Typowe wartości |
| --- | --- | --- |
| Ciężar właściwy | m2/g | 200+/- 25 |
| Średni rozmiar | Nm | 12 |
| Średnia gęstość | g/l | Ok. 50 |
| Wilgotność 2 godziny w temp. 105°C | % | ≤1,5 |
| Punkt zapłonu 2 godziny w temp. 1000°C na suchym materiale przez 2 godziny w temp. 105°C | % | ≤1,0 |
| Ph W 4 % rozproszeniu |  | 3.7-4.7 |

AEROSIL

| Cas-NO | EINECS | TSCA(USA) AICS(AUSTRALIA) DSL (CANADA) | ENCS (JAPONIA) | ECL (KOREA) | IECS (CHYNY) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 112 945-52-5-7631-86-9 | 231-545-4 | Zarejestrowany | 1-548 | KE-30953 (KE-31032) | Zarejestrowany |