Jednokierunkowe włókna węglowe

Właściwości włókien wzmacniających

|  | UTS – 800 tex T700 – 1600 tex | T600 - 1600 tex | STS -1600 tex |
| --- | --- | --- | --- |
| Wytrzymałość na rozciąganie [MPa] | 4810 | 4300 | 4000 |
| Moduł sztywności przy rozciąganiu [GPa] | 240 | 230 | 228 |
| Wydłużenie przy zerwaniu [%] | 2,0 | 1,80 | 1,55 |
| Gęstość g/cm3 | 1,80 | 1,80 | 1,78 |

Wyniki testów mechanicznych laminatów epoksydowych jednokierunkowych (Udo®)

|  | Metoda pomiaru | UTS T700 | T600 | STS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Wytrzymałość na rozciąganie [MPa] | EN 2561-B | 2484 | 2544 | 2550 |
| Moduł sztywności przy rozciąganiu [GPa] | EN 2561-B | 144 | 142 | 150 |
| Wydłużenie przy zerwaniu [%] | EN 2561-B | 1,74 | 1,72 | 1,67 |
| Wytrzymałość na zginanie [MPa] | EN 2562 | 1486 | 1503 | 1800 |
| Moduł sztywności przy zginaniu [GPa] | EN 2562 | 116 | 115 | 125 |
| Międzywarstwowa wytrzymałość na ścinanie [MPa] | EN 2563 | 74 | 73,5 | 74 |
| Moduł sztywności przy ściskaniu [GPa] | EN 2850-A1 | 126 | 126 | 120 |
| Wytrzymałość na ściskaniu [MPa] | EN 2850-A1 | 1190 | 1236 | 1120 |

Udział objętościowy włókien w kompozycie 60%. Żywica epoksydowa.

(UDO®)

Ustabilizowane siateczką jednokierunkowe i wielokierunkowe tkaniny przeznaczone do wzmacniania plastików (kompozytów)

| Rowing | Waga | Gęstość liniowa | Grubość | Siateczka łącząca (jednostronna/ dwustronna) | Styl UDO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [ g/m2 ] | [ tex ] | [ mm ] |  |  |
| Węglowy jednokierunkowy | 80 100 125 150 200 200 300 600 800 | 800 800 800 - 3600 800 - 3600 800 - 3600 800 - 3600 800 - 3600 800 - 3600 800 - 3600 | 0,10 0,15 0,20 0,25 0,35 0,30 0,40 0,65 0,75 | 1 1 1 1 mata 30g * 1 1 - 2 2 2 | C 80 C100 C 125 C 150 C 200 C 200 C 300 C 600 C 800 |
| Węglowy wielokierunkowy +/- 45° | 160 200 250 300 | 800 800 800 - 3600 800 - 3600 | 0,25 0,35 0,45 0,55 | 1 1 1 1 | MXC0160 MXC0200 MXC0250 MXC0300 |
| Szklany (EC) jednokierunkowy | 250 500 | 1200 1200 | 0,30 0,50 | 1 2 | E 250 E 500 |
| Szklany (RC) jednokierunkowy | 220 | 1600 | 0,30 | 2 | R 220 |
| Aramidowy jednokierunkowy | 300 | 805 | 0,50 | 2 | A 300 |
| Węglowo-poliamidowy jednokierunkowy | 250 | 588 | 0,60 | 2 | CPA 250 |

C = węgiel

A = aramid

E = szkło typu EC

R = szkło typu RC

*PES = poliester

Włókna mieszane

C/PA = węgiel/poliamid

E/PP = szkło/polipropylen

Szerokość tkaniny jednokierunkowej 300 mm .

Długość rolki 250 m.

Szerokość tkaniny wielokierunkowej 500 - 1270 mm.

Inne szerokości i długości dostępne na żądanie.

Produkowane zgodnie z normą DIN ISO 9002 ( EN 29 002).