# TECHNICAL DATA SHEET / TECHNISCHE DATENBLATT

## 80 g/m2 P

Mass per unit area

Flächenmasse (g/m2)					86 (+/-2)

Weave/Bindung:					plain/leinwand

Selvages/Kanten:					cut/geschnittene

Size/Schlichtetyp:					direct silan/direkte silan

Fabric design						Warp/Kette:  		EC 6 – 34 tex s40 302P

Gewebekonstruktion:					Weft/Schuss:		EC 6 – 34 tex s40 302P

Thread count/Fadendichte:				Warp/Kette (10 cm)	120

Weft/Schuss (10 cm)	115

Width/Breite (cm):					100 -160 cm

Tensile strenght/					Warp/Kette:		1190

Zugfestigkeit N/5 cm    				      	Weft/Schuss:		1160

L.O.I/Glühverlust (%) 					0,54     ( 500 C  - 60 min)

Min. roll lenght /

Min. Rollenlänge  (lfm):					5

Lap								paper tube, inner diameter  76 mm

Packing								polyethylene foil