## Epoksydowa żywica LH 145

Opis:

LH 145- niskoemisyjna żywica na bazie żywicy typu bifenol A (wyprodukowana z bifenolu i epichlorhydrinu).

Zastosowanie:

Żywica LH 145 ma bardzo dobra odpornośćna krystalizację w niskich temperaturach. Mała lepkość umożliwa dobrą manipulację przy aplikacjach. Utwardzony system ma dobrą odporność chemiczną.

Techniczne parametry:

| Wlasność | Jednostka | Wartość |
| --- | --- | --- |
| Stałość temperaturowa przy utwardzeniu w 25 °C (min.2 dni) | °C | 50 - 60 |
| Stałość temperaturowa przy utwardzeniu w 50 – 60 °C (3 hodiny) | °C | 80 - 90 |
| Epoksydowa wartośc* | g | 170 - 179 |
| Lepkość w temp. 25 °C | Pa/s | 0,7 – 0,9 |
| Barwa | Pt/Co | 150 max |

*˙Ile gramów żywicy zawiera 1g-epoksydowego ekwiwalentu

- 1 –

Typowe parametry:

| Własności | Jednostka | Wartość |
| --- | --- | --- |
| Wartość przy 25°C | kg/l | 1,15 |
| Punkt zaplonu (PMCC) | °C | 149 |
| Lepkość |  |  |
| 5°C | Pa . s | 9.0 |
| 10°C | Pa . s | 4.3 |
| 15°C | Pa . s | 2.2 |
| 20°C | Pa . s | 1.2 |
| 25°C | Pa . s | 0.7 |

Specjalne własności:

- Mała lepkość

- Dobre własności mechaniczne

Zalecane utwardzacze: MGS 133-138, 285 – 287, 500, 501, 502 covatelnosti.

| ### Proporcje mieszania (wagowe) | Utwardzacz 500-502, 285-287 | Utwardzacz 133-138 | Utwardzacz H 145 |
| --- | --- | --- | --- |
| LH 145 | 100 : 40 | 100 : 35 | 100 : 33 |

Temperatura przechowywania:		min. + 5 °C, max. 35 °C

Okres trwałości:				24 miesiące w zamkniętych opakowaniach