Szklana mata 450g/m2 proszkowa

RP 34 450 R

| Waga | g/m2 | 450 |
| --- | --- | --- |
| Średnica włókna | μm | 13 |
| Długość włókna | mm | 50 |
| Waga podstawowego włókna szklanego | tex | 34 |
| Szerokość | cm +/-5% | 90-340 |
| Długość roli | m | 150 |
| Rozpuszczalność w styrenie | Max, s | 20 |
| Opakowanie |  | Folia |
| Magazynowanie | Temp | -10°C+50° |