5- minutowy klej epoksydowy R&G

Dwuskładnikowy klej epoksydowy do drewna, metalu niektórych pian poliuretanowych  oraz plastiku. Lepkość kleju jest podobna do konsystencji miodu w temperaturze pokojowej.

Specyfikacja

|  | Jednostka | Żywica | Utwardzacz |
| --- | --- | --- | --- |
| Stan fizyczny | - | Ciekły | Ciekły |
| Lepkość | mPas/25°C | 9000-13000 | 10000-14000 |
| Wartość epoksydowa | 100/ekwiwalent | 0,54 | - |
| Ekwiwalent aminowy | g/ekwiwalent | - | 185 |
| Gęstość | g/cm3/20°C | 1,17 | 1,14 |
| Barwa wg Gardner | - | <3 | <3 |
| Proporcja mieszania (wagowa) | g | 1: | 1 |
| Czas pracy 20g/20°C | minuty | 5 | 5 |
| Czas pracy 100g/20°C | minuta | 3 | 3 |
| Magazynowanie (>15°C) | miesiące | 12 | 12 |
| Wytrzymałość po: |  |  |  |
| 10 minutach | MPa | 1,7 | 1,7 |
| 15minutach | MPa | 16,8 | 16,8 |
| 30 minutach | MPa | 14,8 | 14,8 |
| 60 minutach | MPa | 15,1 | 15,1 |
| 2 godzinach | MPa | 17,0 | 17,0 |
| 24 godzinach | MPa | 18,9 | 18,9 |

Powyższe własności są własnościami typowymi i nie mogą być stosowane jako specyfikacja techniczna.