| Typische Daten für ROHACELL IG | RHC 31 IG | RHC 51 IG | RHC 71 IG | RHC 110 IG |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Nominale Rohdichte | DIN 53420 ISO 845 | kg/m³ | 32 | 52 | 75 | 110 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Druckfestigkeit | DIN 53421 ISO 844 | MPa | 0,4 | 0,9 | 1,5 | 3,0 |
| Zugfestigkeit | DIN 53455 ISO 527-2 | MPa | 1,0 | 1,9 | 2,8 | 3,5 |
| Biegefestigkeit | DIN 53423 ISO 1209 | MPa | 0,8 | 1,6 | 2,5 | 4,5 |
| Schubfestigkeit | DIN 53294 | MPa | 0,4 | 0,8 | 1,3 | 2,4 |
| E-Modul | ISO 527-2 | MPa | 36 | 70 | 92 | 160 |
| Schubmodul | DIN 83294 | MPa | 13 | 19 | 29 | 50 |
| Bruchdehnung | DIN 53455 ISO 527-2 | % | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 4,5 |
| Wärmeform-beständigkeit | DIN 53424 | °C | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Dimensionen Standard | Format | mm Tol. +/-10 mm | 2.500 x 1.250 1.250 x 1.250 1.250 x 625 | 2.500 x 1.250 1.250 x 1.250 1.250 x 625 | 2.500 x 1.250 1.250 x 1.250 1.250 x 625 | 2.160 x 1100 |
|  | Dicke | mm Tol. +/-0,5 mm | 4 - 85 | 1 - 70 | 4 - 60 | 4 - 45 |